|  | Специализированное электроремонтное закрытое акционерное общество |
| --- | --- |
|  | 223053 Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Логойская, д.19 |
|  | www.volna.by e-mail: sales@volna.by |

ЩЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Осуществляя ремонт электрооборудования, наше предприятие на складе в г.Минске располагает широким ассортиментом  щеток для электрических машин. Возможны поставки под заказ.

| Марка | Твердость по Шору | Удельное электр. сопротивл., мкОм·м | Номин. плотность тока, А/см2 | Макс. допуст. линейная скорость, м/с | Переходное падение напряжения на паре щеток, В | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щетки угольнографитные |
| Г3 | 7-19 | 8-20 | 12 | 60 | 1,9 | Электрические машины постоянного тока мощностью до 1000 кВт, сварочные генераторы, одноякорные преобразователи |
| Г20 | - | 35-100 | 15 | 40 | 2,9 | Электрические машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока с низкими значениями трансформаторной и реактивной ЭДС |
| Г21 | 20-60 | 150-450 | 8,5 | 30 | 2,5-5,5 | Электродвигатели бытовых пылесосов и электроинструментов |
| Г33 | 18-64 | н/б 900 | 10 | 35 | 3,5-6,0 | Электродвигатели дрелей, пил, рубанков, поливочных насосов, миксеров, кофемолок и т.п. |
| Щетки электрографитные |
| ЭГ2А | 7-21 | 11-27 | 12 | 50 | 0,9-1,9 | Электрические машины ж/д транспорта, экскаваторов, металлургической промышленности |
| ЭГ2АФ | 6-22 | 13-35 | 15 | 60 | 1,1-2,1 | Контактные кольца минусовой полярности, турбогенераторы мощностью до 300-500 мВт |
| ЭГ4 | 2-6 | 6-16 | 12 | 60 | 0,9-1,9 | Электрооборудование прокатных станов, гребные двигатели, генераторы и преобразователи |
| ЭГ8 | 8-34 | 36-50 | 11 | 45 | 1,0-1,8 | Электродвигатели и генераторы общепромышленного назначения |
| ЭГ14 | 8-30 | 20-38 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | Тяговые и крановые электродвигатели, универсальные электродвигатели, электрооборудование прокатных станов |
| ЭГ61А | 20-65 | 36-60 | 19,5 | 60 | 1,7-3,2 | Тяговые электродвигатели тепловозов и электровозов |
| ЭГ71 | 6-14 | 20-35 | 12 | 45 | 1,1-2,1 | Электрические машины с затрудненными условиями коммутации |
| ЭГ74 | 15-49 | 35-75 | 15 | 50 | 1,2-2,4 | Генераторы и электродвигатели с затрудненными условиями коммутации |
| ЭГ841 | - | 40-80 | 17 | 55 | 1,7-3,7 | Электродвигатели трамваев, троллейбусов, метро, автомобилей БелАЗ |
| Щетки металлографитные |
| 611ОМ | 5-11 | 8-28 | 15 | 90 | 0,7-1,7 | Генераторы и турбогенераторы атомных, гидро- и тепловых электростанций |
| М1А | 8-25 | 2-8 | 12 | 33 | 0,8-2,0 | Генераторы переменного тока легковых автомобилей и автобусов |
| МГ | 4-14 | н/б 0,12 | 30 | 30 | н/б 0,4 | Низковольтные машины с высокой плотностью тока |
| МГ4 | 10-22 | н/б 1,3 | 24 | 30 | н\б 1,6 | Низковольтные генераторы и электродвигатели |
| МГСО | 6-20 | н/б 0,3 | 30 | 30 | н/б 0,35 | Низковольтные машины с высокой плотностью тока, стартеры легковых и грузовых автомобилей |
| Электроды угольные элементные d 3,4,5,6,8.10,15 мм | Гальванические элементы и батареи |
| Электроды угольные сварочные (омедненные и неомедненные) d ,4,5,6,8.10,12,14,15,18,20,22 мм | Воздушно-дуговая резка и сварка металлов |
| Вставки угольные контактные троллейбусные 21х28х87 мм | Токосъемники троллейбусов |

|  | Конструкция щеток 1 – щетка 2 – токоведущий провод 3 – коллектор 4 – кольцо | Основные размеры щеток t – тангенциальный размер a – аксиальный размер r – радиальный размер c – фаска L – длина токоведущего провода d – диаметр токоведущего провода |
| --- | --- | --- |
| Типы щеток |
| Типы накладок |
| Накладки типа НК-1 - НК-5 изготавливают из металла (латунь, сталь с антикоррозийным покрытием), а типов НК-6 и НК-7 – из резины. |
| Наконечники (указать диаметр винта) |
| Пример обозначения при заказе: |
| марка | размер | тип щетки | провод | длина провода | наконечник | накладка | изоляционная трубка |
| ЭГ-4 | 20*32*64 | К1-7 | ПШ-4.0 | 125 | 6Д | НК-1 | марка |
| За дополнительной информацией обращаться в коммерческий отдел тел./факс +375 17 510 95 00, 510 95 88 |